GCPZY-100塑料高分子材料膨胀系数测试仪

该装置用于测试橡胶,塑料等高分子材料在一定温差下测量长度的变化值，由此可计算其一定温度下的平均膨胀系数，参照国标：GB1036-2006测试方法。

主要技术参数：

- 最高炉温：室温-100℃。

- 升温速度，实验过程控制参数，含PID参数。

⑴由智能仪表实现全过程任意调节、设置、锁定。操作见仪表说明书。

⑵提供由上位机（计算机）接口，可实现在线检测。

- 电源电压：220V±10﹪，50HZ

- 恒温水槽最高温度可达100度，加热最大功耗≤2KW

- 膨胀值测量范围与误差：0--5㎜±0.1%

- 控温精度：±0.1℃ 温度记录值误差≤±0.5﹪

- 测量膨胀值分辨率：1um

8．测量容积1.8升，不锈钢真空保温。可装低温液体进行低于环境温度的线膨胀系数测试试验。

9．测试容积温度检测：最小分辨：0.1℃

10．测试架石英管，以及石英外管，石英活塞顶杆

11．样品大小：最大50长*20宽*3—6厚（mm）

12．测试系统满足标准：GB/T 20673-2006,GB 1036-89 塑料线膨胀系数测试定方法的技术要求和精度要求。

13．采用石英标样标定仪器系统

配置：测试主机一台，低温水槽一台；测试软件一套，计算机一台。标样一个。