# 塑料球压痕硬度计-微机

制造标准：

GB3398-2008 塑料球压痕硬度试验方法

ISO 2039    塑料.硬度测定.第1部分:压球法

SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐技术标准》-压痕硬度测定方法

可用于对汽车工程塑料ABS、挤压聚乙烯防腐层、塑料建材等行业用塑料的硬度来进行测定

.

一 产品名称：塑料球压痕硬度计-液晶显示

二 产品型号： SLQY-96 
三 主要用途及功能：

1、石化专用球压痕，可持续24小时加施，同时配有φ1.8 mm压头，以满足SY/T 0413-2002《埋　　地钢质管道聚乙烯防腐技术标准》中的(附录F 压痕硬度测定方法)的要求。

2、测定高分子材料抵抗另一种视作不发生弹性形变的刚性物体对它压入的能力。其采用先进的电子伺服系统，可自动加载、保载、数字位置检测。

3、本机是目前国内同类球压痕硬度测定仪中唯一一款可以同时做两种硬度试验的仪器

4、本机采用计算机控制，动态显示力值--变形曲线，自动选择试验力量程，步进电机自动加载, 自动读取变形数据，自动计时，自动计算硬度值，并打印试验报告单(带曲线)。

注：根据用户要求可提供中文或英文操作界面

四 技术参数：

1、试验负荷：         9.8N(预加载) 49N  132N  358N  612N  961N共五级

2、压头钢球直径：    φ1.8 mm  φ5 mm φ10 mm

3、压痕深度指示最小分度值: 0.001 mm

4、深度测量有效范围： 0.15 mm-0.35 mm

5、试样允许最大高度： 30 mm

6、试验负荷示值精度： ±2％

7、记时量程：         10-100秒(球压痕试验)。30分钟－24小时(耐压试验)

8、记时精度：         ±0.1 %

9、机架变形量：       ≤0.025 mm

10、精度等级：        1级

五 主要配置：

1、试验主机        一套

2、品牌计算机      一套

3、计算机控制软件  一套

4、￠1.8mm、￠5mm 、￠10mm、压头各一件

5、数显千分表      一块

6、数据采集卡      一块

7、彩色激光喷墨打印机一台

8、专用工具        一套

9、检定证书        一份

10、产品说明书     一份

注：随机附带标准硬度检测块

六 型号标准

塑料球压痕硬度仪-微机控制

塑料球压痕硬度仪-液晶显示