塑料滑动摩擦磨损试验机

产品名称：塑料滑动摩擦磨损试验机

产品型号：M-200

控制方式：微机控制

一、适用范围及功能

符合标准：GB/	T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法

GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法

适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦，磨损性能测试，也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。

本仪器融合了当前最新的智能电路系统进行控制，并结合老式M-200摩擦磨损试验机的功能进行升级改造而成，本仪器具有测控精度高，操作便捷等优势，是科研院所、质检机构、实验室研究首选的试验设备。

M-200型摩擦磨损试验机主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成，通过微机控制系统进行操作试验，在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线，并可以随意设定试验次数，显示当前试验数值，设定时间及当前试验时间等多种功能，随机配备彩色打印机，可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。

二、功能特点：

1、试样尺寸： 30mm×7mm×6mm
　  2、转动速度： 0-200转/分  （可调）
　  3、负    荷： 196N ± 0.1%（可增至392N）
　  4、摩擦环尺寸：￠40×10mm ，倒角0.5×45°，外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01

5、摩擦环材质：45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8
　  6、摩擦力矩： 0--4N·m 
    7、砝码重量：4KG砝码一件，1KG砝码4件，可实现重量叠加功能。

三、精度：
      1、速度精度：1%
     2、负荷精度：0.5%
     3、摩擦力矩精度：1%
     4、计数器精度：1S
     5、传感器测量精度：1% FS

四、软件操作截图：

试验主界面：

参数设置：

打印报告：

五、主要配置：

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 试验主机 | 一台 |  |
| 高精度扭矩传感器 | 一只 |  |
| 计算机数据采集卡 | 一块 |  |
| 计算机控制系统 | 一套 |  |
| 4KG砝码 | 1件 |  |
| 1KG砝码 | 4件 |  |
| 标准摩擦环 | 2件 |  |
| 使用说明书 | 一份 |  |
| 产品合格证 | 一份 |  |
| 产品装箱单 | 一份 |  |
| 计算机 | 一台 | 联想 |
| 喷墨打印机 | 一台 | 惠普（HP） |

北京冠测试验仪器有限公司-专注于试验方法的创新与应用，专注于试验仪器的生产与销售。