触摸屏-耐电痕化指数测定仪-手动型

（NLD-BII型）

（0-600V）

技

术

方

案

书

北京冠测试验仪器有限公司

触摸屏-耐电痕化指数测定仪-自动型

（NLD-BII型）

满足标准：

IEC60112 、IEC60335、 IEC884-1、GB2099.1、UL 746A 、GB/T4207、GB4706.1  ASTMD 3638-92等标准

产品概述：

漏电起痕试验（电痕化指数试验）是在固体绝缘材料表面上，在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间，施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL) ，用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能，测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。

漏电起痕试验仪（电痕化指数试验仪）仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。

产品特点：

- 主控制电路系统由西门子PLC控制

- 参数设置及操作显示部分由7寸触摸屏完成

- 手动顺时针升到指定电压后，再通过电流校准悬钮使电流达到1000MA

- 滴液大小、滴液时间间隔和滴液时间可以通过触摸屏进行操作和设定

- 开始实验后，能够实时采集泄露电流，并能够动态显示泄露电流曲线，同时滴液次数通过仿真软件动态同步显示，操作简单、直观、使用方便。

- 本仪器带有排风和照明

- 本仪器使用操作方便，实验过程直观显示，技术领先，性能卓越

技术参数：

1、 试验电压：0-600V AC

2、 电极材料：电极头 — 铂金属（白金）

3、 电极压力：1.0±0.05N

4、 电极距离：4.0mm ± 0.01mm ，夹角 60°±5

5、 电极电压：100-600V（48~60HZ）可调，短路电流在1.0±0.1A时电压下降小于10%

6、 滴液高度：为30~40mm 可调

7、 滴液大小：44-55滴/1cm3 可调

8、 滴液时间：30s±5s，

9、 滴液次数：0~9999次可调

10、 漏电判断：回路电流大于0.5A并维持2秒钟则继电器动作切断电流，指示样品不合格

11、试验过程：试验程序自动控制，独立抽风

12、参照标准：IEC60112 、 GB/T4207、GB4706.1

13、工作室体积：0.75m3（可根据不同标准定做0.5 m3 或 0.75m3 ）

14、设备外尺寸：630mm宽×500mm深×1300mm高

设备配置：

- 主机一台

- 铂金电极一对

- 9寸触摸屏一个

- 电源线一根

- 距离规一个

- 控制系统一套

- 照明灯一个

- 排风扇一个

- 滴液装置一套

试验界面

操作界面

滴液参数设置

电流校准界面