触摸屏控制-高压漏电起痕试验仪-手动升压

（NLD-AII型）

满足标准：

GB/T6553-2003 及 IEC60581：1984

《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》

产品概述：

高电压起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验，模拟在工频（48Hz - 62Hz）下，用液体污染物和斜面试样，通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。

产品特点：

- 本仪器支持5路试样同时进行试验，每路都有独立的控制系统进行控制

- 本仪器核心控制系统由西门子PLC控制，通过光电隔离方式进行采集电压和电流，有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定

- 本仪器显示部分是9寸触摸屏，操作方便，数据显示直观，能够实时显示每个试样的泄露电流

- 可以自由设定泄露电流数值，当实验中的电流超过设定电流值时，能够提示报警，并切断高压电源，并不影响其它试样继续做试验

- 滴液流量大小可根据实际需求自由设定

- 通过手动旋钮顺时针调到指定试验电压。

- 可以手动自由设定试验时间

- 本仪器具有排风和照明功能

技术参数：

1、供电电源：220V

2、电源功率：5KVA

3、试验电压：100V-6000V AC

4、试验电压压降：≤5%

5、时间设定：可自由设定

6、电极间距：（50±0.5）mm

7、电极材料：不锈钢

8、试样数量：5个

9、滴液大小：可根据需求自由设定

10、短路要求：短路电流≥60mA 持续 2S

11、滴液时间间隔：可根据需求自由设定

12、	滤纸尺寸： 按照标准尺寸要求制做，滤纸厚度为 0.15 -0.17mm；

13、	箱体内容积：≥ 0.75立方米，带玻璃观察门（可根据要求定做）

设备配置：

- 主机一台

- 变压器1台

- 调压器1台

- 高压电阻1KΩ-5个

- 高压电阻10 KΩ -5个

- 高压电阻22 KΩ -5个

- 高压电阻33 KΩ -5个

- 9寸触摸屏1个

- 精密滴液装置1套

- 标准电极一套

- 控制系统一套

- 高压切断装置5套

- 电压采集装置：1套

- 电流采集装置：5套

- 排风扇1个

- 照明灯1个

GCQS-37塑料薄膜工频介电常数及介质损耗测试仪

GCQS-37绝缘纸工频介电常数及介质损耗测试仪

GCQS-37绝缘材料工频介电常数及介质损耗测试仪

GCQS-37电容器薄膜工频介电常数及介质损耗测试仪

DDJ-100KV绝缘材料电压击穿试验仪

NDH-A 微机控制绝缘材料耐电弧试验仪/高电压小电流测试仪

NDH-B 触摸屏控制绝缘材料耐电弧试验仪/高电压小电流测试仪

GEST-121 绝缘材料体积表面电阻率测定仪

NLD-A 高压漏电起痕试验仪

NLD-B 耐痕化指数测定仪（漏电起痕试验机）

GCSTD-A 高频介电常数及介质损耗测试仪

GEST-122  炭素材料电阻率测定仪

GEST-123  电线、电缆金属材料电阻率测试装置/导体电阻率测试仪

GEST-124  炭阳极用煅后石油焦粉末电阻率测试仪

GEST-125  半导电橡塑材料体积电阻率试验仪

北京冠测试验仪器有限公司专注于材料电性能检测仪器试验方法的创新及应用,是集专业研发\生产\销售于一体的高科技企业.